## Slide 1: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
热烈欢迎东风本田
QAV 审核组莅临我公司考察指导工作

## Slide 2: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司是一家新成立的专业生产汽车内外饰件的企业，同时，在内饰件的边角料再生利用方面进行了研发和生产，成功实现了产品应用及技术服务，是一个多元化的综合生产基地。
公司概况

## Slide 3: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
公司目前生产与湖北三环汽车合作生产，在三环公司内建立了生产线，充分利用三环地毯边角料的资源回收，生产高分子环保阻尼垫，
拥有专业的科研和开发团队及先进的检测试验设备。
公司概况

## Slide 4: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
公司拥有国内外先进机器设备21台/套，员工160余人，其中技术管理人员18名、产品开发人员18名、售后服务人员10名。
公司概况
Chart: 员工人数
| 生产工人 | 技术管理人员 | 产品开发人员 | 售后服务
员工总人数 | 114 | 18 | 18 | 10

## Slide 5: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
公司主要产品涉及到汽车用隔音胶片、阻尼垫、汽车内外饰件、车身补强片等。
公司概况

## Slide 6: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
质量第一，服务至上，创造精品
质量方针
环境方针
  爱好环境，资源利用，回报社会

## Slide 7: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
公司具有稳定的专业化的新产品开发队伍和完备的检测设施，可以完成高分子材料的性能实验和分析测试。
开发资源

## Slide 8: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
BTW磨损仪
电子拉力机

## Slide 9: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
恒温水浴槽
分析天平
气味实验室

## Slide 10: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
导热系数仪
影像测量仪
摩擦色牢度仪

## Slide 11: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
生产车间

## Slide 12: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
生产车间

## Slide 13: 环保型阻尼垫的开发与应用
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
（彻底改变用沥青阻尼垫的历史！）

## Slide 14: 武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
车内空气污染长期得不到解决
没有找到真正的污染源
沥青

## Slide 15
1 、项目介绍
由北京嘉诚瑞鑫科技公司和我公司联合开发的汽车用环保阻尼垫，颠覆了汽车用沥青用阻尼垫的历史，实现了无污染的突破，性能指标也得到了提高，不仅如此，他还可以使用地毯和天棚的边角余料，降低了其他产品生产中的对环境的污染。实现了资源再利用，且其成本低于沥青产品。
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司

## Slide 16
2 、阻尼垫的开发
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
我公司最新研发的高分子环保阻尼垫为不含沥青的树脂阻尼垫，并获得了国家发明专利（专利号：201210304542.9）。采用分子量的分子改性剂与热塑性弹性体共同组成阻尼单元晶体，并选用功能性的材料与聚合物组成多重约束型结构的宽领域环保新型阻尼材料。产品分为热熔型和自粘型，产品无毒、无害、无味、环保并具有轻量化的特征。

## Slide 17
3、产品介绍
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
汽车室内空气一直被消费者诟病，长期得不到解决，其中，最大一块是汽车阻尼垫，在中国大量采用的是沥青为主料生产的阻尼垫，用以车身的减震和减噪，但沥青中含有的多种有害物质往往被忽略，特别是多环芳烃类和邻苯二甲酸酯类，是高致癌物质，特别是在高温下极易挥发在车内。
高分子环保阻尼垫，正是克服了沥青阻尼垫的弱点具有无毒、无害、无味、环保并具有轻量化的特征。其各项性能指标也都优于沥青阻尼垫产品。
我们的高分子环保阻尼垫产品经过SGS测试，通过了欧盟的环保ROHS测试，不含有多环芳烃类和邻苯二甲酸酯类及VOC的检验

## Slide 18
5、产品检测数据
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司

## Slide 19
6、产品性能对比（环保垫与沥青垫）
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
对比项目 | 环保性 | 沥青型
比重g/cm³ | 1.3~1.7 | 1.5
阻尼因子tan | 0.29 | 0.08
蒸发量％ | 0.4 | 0.6
收缩率％ | 1 | 2
热流动型mm | 6 | 10
密合度MPa | 75 | 50
塌陷度mm | 50 | 10
剪切强度MPa | 0.5 | 0.3
耐冲击性 | 无裂缝或剥落现象 | 有轻微的裂缝或剥落现象
冒泡温度℃ | 170 | 140

## Slide 20
10、阻尼垫的装车效果图
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司

## Slide 21
11、阻尼垫装车现场实验效果
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
与电泳板：粘贴良好，无脱落
与四种密封胶：粘贴良好，无脱落现象

## Slide 22: 本田标准的检验报告
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司

## Slide 23
武汉嘉诚世嘉汽车零部件有限公司
请联系我们，为您提供环保阻尼垫及其它产品：
公司网址：www.jcshijia.com
电话：027-84898142

## Slide 24
招聘岗位：
高分子材料 工程师：
熟悉橡胶、隔音材料等
应届大学毕业生